1.Hydratatie van Portland cement

- Hydratatie van Portlandcement in een verzegeld systeem: Beschouw een cementpasta bestaande uit 100 g cement en 37 g water. Teken het corresponderende diagram van Powers en geef je berekeningen mee.

- Stel er is na afloop water beschikbaar van buiten het systeem. Kan er nog cement bijkomend hydrateren en indien ja, hoeveel?

2.Druksterkte beton

Een betonelement wordt gegoten op ‘Dag 1’ ’s morgens. Het cement dat gebruikt wordt is een CEM I 52.5 N. Op hetzelfde moment worden controlekubussen (kubussen met een zijde van 200 mm) gemaakt die onder ideale labo-omstandigheden worden bewaard.

Na 14 dagen wordt de druksterkte van deze controlekubussen bepaald en de gemiddelde druksterkte fcm,cub200,14d bedraagt 48 N/mm².

Gevraagd:

Wanneer zal een gemiddelde druksterkte fcm,cub150 van 45 N/mm² bereikt worden op de werf? De gemiddelde dagtemperaturen worden in de tabel hieronder meegegeven.

| Dag 1 10°C | Dag 2 12°C | Dag 3 9°C | Dag 4 9°C | Dag 5 13°C | Dag 6 11°C | Dag 7 10°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dag 8 14°C | Dag 9 16°C | Dag 10 13°C | Dag 11 13°C | Dag 12 12°C | Dag 13 9°C | Dag 14 7°C |
| Dag 15 7°C | Dag 16 8°C | Dag 17 9°C | Dag 18 6°C | Dag 19 5°C | Dag 20 8°C | Dag 21 10°C |
| Dag 22 11°C | Dag 23 10°C | Dag 24 12°C | Dag 25 14°C | Dag 26 15°C | Dag 27 14°C | Dag 28 14°C |
| Dag 29 10°C | Dag 30 8°C | Dag 31 5°C | Dag 32 6°C | Dag 33 9°C | Dag 34 12°C | Dag 35 13°C |
| Dag 36 11°C | Dag 37 13°C | Dag 38 14°C | Dag 39 13°C | Dag 40 11°C | Dag 41 10°C | Dag 42 11°C |
| Dag 43 10°C | Dag 44 13°C | Dag 45 9°C | Dag 46 11°C | Dag 47 11°C | Dag 48 13°C | Dag 49 12°C |
| Dag 50 15°C | Dag 51 14°C | Dag 52 16°C | Dag 53 14°C | Dag 54 11°C | Dag 55 12°C | Dag 56 14°C |
| Dag 57 16°C | Dag 58 17°C | Dag 59 16°C | Dag 60 14°C | Dag 61 11°C | Dag 62 12°C | Dag 63 14°C |

Eventueel te gebruiken formules:

fcxfc, cub 200=0,65+ 0,71+Ac200hAc1,05

βcT=e13,65 - 4000 273+T(Δti)

βcct=es1-28t

NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010

s = 0,20 voor CEM 42,5R, CEM 52,5N en CEM 52,5R (klasse R)

s = 0,25 voor CEM 32,5R, CEM 42,5 N (klasse N)

s = 0,38 voor CEM 32,5 N (klasse S)